Техническа спецификация ДВП

Размери, mm 	2750x1700, 2000x1700, 2440x1220, 1830x1220	
Дебелина, mm	3,2 +/- 0,3	
Допустими отклонения в размера	+/- 3 mm	
Обемно тегло, kg/m³	≥850	
Гранична якост на огъване, MPa	Min. 36	
Набъбване при потапяне във вода след 24h, %	Max. 21