OSB

• Размери: 2500x1250; 2440x1220 mm
• Дебелини: 9; 10; 11; 12; 15; 18; 22; 25 mm

Техническа спецификация:
Тип характеристика 	 Норма	 Мерна
единица	Дебелина 	
Минимална дебелина, mm 	
6-10 	>10 <8 	18-25 	
	
Обемно тегло 	 EN 323	kg/m³ 	 640+/-10%	640+/-10%	640+/-10% 	
Якост на огъване - главна ос 	 EN 310	 N/mm²	 22	 20	18 	
Якост на огъване - малка ос 	 EN 310	 N/mm²	 11	 10	 9	
Модул на еластичност - главна ос	 EN 310	N/mm² 	 3500	 3500	 3500	
Модул на еластичност - малка ос	 EN 310	N/mm² 	 1400	 1400	 1400	
Якост на разлепване	 EN 319	N/mm² 	 0.34	 0.32	 0.30	
Набъбване - след 24 часа OSB2	 EN 317	% 	 20	 20	 20	
Набъбване - след 24 часа OSB3	 EN 317	 %	 15	 15	 15